| Таблица 4. 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрушающие нагрузки для тандеров |  |  |  |  |  |  |
| Параметр | Диаметр тандера, мм |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| P разр, кгс | 230 | 370 | 580 | 950 | 1180 | 1700 |