Таблица 3.5  Механические свойства наиболее доступных композиционных материаловПластмассаσВ,

раст. вдоль волокон,

кгс/см2

σВ,

сжатие

вдоль

волокон,

кгс/см2σВ,

сжатие

поперек

волокон,

кгс/см2σВ,

изгиба,

кгс/см2τВ,

кгс/см2

γ,

г/см3

ε,

%Е1000,

кгс/см2аН,

кгс∗смсм2НВТекстолит

птк10001500250016009001, 351, 0803535ПТ8501300230014509001, 351, 0803535Стеклотекстолит

КАСТ32003500—2800—1, 900,5-12108030ВФТ-С40001700—3300—1, 85—22010030СТ-1750———

1, 80——4030Гетинакс1000160016001200—1, 401, 01203525Оргстекло

СОЛ7101200—950—1, 203, 6301321СТ-17801100—900—1, 204, 0311423Древесные пластики1200-28001600-1800 —1400—

2400—1, 20—1207025