| Таблица 3. 2 Характеристика конструкционных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Предел прочности |  |  | Плотность γ, г/см3 | Удельная прочность |  |  |
|  | при растяжении σВ, кгс/см2 | при сжатии σВ, кгс/см2 | при изгибе σВ, кгс/см2 |  | при растяжении σВγ | при сжатии σВγ | при изгибе 3σИ2γ |
| Сосна | 830 | 350 | 650 | 0, 52 | 1596 | 673 | 144 |
| Ясень | 1100 | 400 | 820 | 0, 71 | 1549 | 563 | 123 |
| Д-16 | 4200 | 4200 | 4200 | 2, 80 | 1500 | 1500 | 92 |
| В-95 | 4600 | 4600 | 4600 | 2, 80 | 1643 | 1643 | 98 |
| Легированная сталь | 10000 | 10000 | 10000 | 7, 8 | 1282 | 1282 | 59 |